MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construção de piso para quadra poliesportiva coberta com pintura final de acabamento e serviço de drenagem, na Escola Municipal Prof° Vanilda Dzierwa , Município de Contenda/PR.

Inicialmente deverá ser feito aterro apiloado em camadas de 20 em 20cm bem compactado. Executar lastro de pedra brita n°01 com espessura de 5cm. Armação em tela de aço CA-60 4,2mm, espaçamento 15x15cm.

Aplicar o concreto do piso com resistência mínima de 25MPA, tipo usinado aplicado de modo contínuo, sem interrupção. Após o início da pega (+- 2 horas depois da aplicação), iniciar o desempenamento e alisamento com processo mecanizado, evitando desta maneira a confecção de contrapiso. Após a conclusão desta etapa o piso deve apresentar uma superfície totalmente lisa, isenta de caroços e/ ou deformações e bem nivelado.

Durante os primeiros sete dias hidratar o concreto do piso com aplicação de água, por no mínimo duas vezes o dia.

Com equipamento tipo “maquitta” e disco apropriado criar uma junta de dilatação com corte transversal de profundidade igual a 3cm.

Como acabamento final aplicar a pintura de fundo com tinta acrílica para piso com cores e linhas conforme projeto.

Contenda, 03 de Julho de 2014

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta – CAU A67406-0